( Kumaş Kaplı ) , AKUSTİK DUVAR PANELLERİ

Cinsi…………………..: Ses yutucu tip, akustik panel

Uygulama yerleri…….: - Duvar yüzeyleri,

- Tavan yüzeyleri

- Yatay tavan askıları (Canopy)

- Düşey tavan askıları(Baffle)

- Duvar panoları

Ana malzeme………..: 95 kg/m³ yoğunluğunda, akustik cam yünü levha

Plaka ebatları………..: - Uygulama yapılacak yerdeki kaset tavan ebatına göre

- Yada talep edilecek daha farklı ebatlar

Kalınlık………………..: 20 – 25 – 40 mm

Kenar detayı…………: Düz ve güçlendirilmiş

Yüzey kaplaması……: Ön yüzey, yada ön-arka iki yüzey akustik kumaş kaplanabilir

Kumaş seçimi ……….: Orijinal renk kartelamızdan kumaş seçimi müşteri tarafından yapılır.

Kumaş yanmazlığı…..: Akustik kumaşa yanmazlık apresi uygulanacaktır.

Arka yüzey…………...: Tek yüzeyi kumaş olan panellerin, arka yüzeyleri camtülü kaplanır.

Ses yutma katsayısı...: NRC ( 0,90 – 1,00 )

Yanma dayanımı…….: Class 1 BS 476, part 7

Uygulama şekillleri…..: - Yapıştırma,

- Mekanik montaj,

- Velcro,

- Görünür profil

- Baffle,

- Canopy.