( Kumaş Kaplı ) , AKUSTİK DUVAR PANELLERİ

Cinsi…………………..: Ses yutucu tip, akustik panel

Uygulama yerleri…….: - Duvar yüzeyleri,

 - Tavan yüzeyleri

 - Yatay tavan askıları (Canopy)

 - Düşey tavan askıları(Baffle)

 - Duvar panoları

Ana malzeme………..: 95 kg/m³ yoğunluğunda, akustik cam yünü levha

Plaka ebatları………..: - Uygulama yapılacak yerdeki kaset tavan ebatına göre

 - Yada talep edilecek daha farklı ebatlar

Kalınlık………………..: 20 – 25 – 40 mm

Kenar detayı…………: Düz ve güçlendirilmiş

Yüzey kaplaması……: Ön yüzey, yada ön-arka iki yüzey akustik kumaş kaplanabilir

Kumaş seçimi ……….: Orijinal renk kartelamızdan kumaş seçimi müşteri tarafından yapılır.

Kumaş yanmazlığı…..: Akustik kumaşa yanmazlık apresi uygulanacaktır.

Arka yüzey…………...: Tek yüzeyi kumaş olan panellerin, arka yüzeyleri camtülü kaplanır.

Ses yutma katsayısı...: NRC ( 0,90 – 1,00 )

Yanma dayanımı…….: Class 1 BS 476, part 7

Uygulama şekillleri…..: - Yapıştırma,

 - Mekanik montaj,

 - Velcro,

 - Görünür profil

 - Baffle,

 - Canopy.